超声波焊接质量分析

- 切断或焊不牢

- 焊接压力不合适

- 振幅不合适

- 焊接方式不合适

- 下限位不合适

- 焊头和下声极网纹不合适

- 焊头和下声极网纹磨损严重

- 工件粘在焊头和下声极上

- 焊头或下声极网纹磨损

- 焊头或下声极表面污染

- 压力过大

- 焊头网纹或下声极表面有毛刺

- 焊接强度低，焊不牢

- 焊接方式不正确

- 焊头尺寸不正确

- 工件表面有油污或氧化膜

- 焊头下压行程不够

- 焊头网纹磨损严重

- 焊接能量没有完全传输至焊点（检查连接螺丝或换能器）